## Slide 1: PMM250208 (37x18, ARDAP billet 6) Engi-Mat powder: LXE-049 (G2A-38A)
Jianyi Jiang
Applied Superconductivity Center
National High Magnetic Field Laboratory
Florida State University
04/11/2025

## Slide 2: Je(4.2K, 5T) of PMM250208
Sample | Wire dia. (mm) | Ic(4.2K,5T) A | Je(4.2K,5T) A/mm2 | Jc(4.2K, 5T) A/mm2
250324-pmm250208-07-3 |  | 447 | ~ 1250 | 
250324-pmm250208-08-5 |  | 465 |  | 
250324-pmm250208-09-7 |  | 437 |  | 

## Slide 3: Sample 250324-pmm250208-07-3 (0.7 mm, Tmax = 885.5C, Ic(4.2K,5T) = 447 A

## Slide 4: Sample 250324-pmm250208-08-5 (0.8 mm, Tmax = 885.5C, Ic(4.2K,5T) = 465 A

## Slide 5: Sample 250324-pmm250208-09-7 (0.9 mm, Tmax = 885.5C, Ic(4.2K,5T) = 437 A

## Slide 6: JE(4.2K, 5T) of pmm250208

## Slide 7: JC(4.2K, 5T) of pmm250208

## Slide 8: Summary
0.7mm PMM250208 shows good peak Ic value.